Perimeterdämmung der Wand (PW)

Vorbemerkungen

Der Untergrund sollte planeben, gem. DIN 18 202, beschaffen sein.

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Rückständen sein (Öl, Fett, etc.).

Die Mindestdicke der Wärmedämmung beträgt 40 mm.

Bei mehrlagiger Verlegung werden die Dämmplatten untereinander verklebt.

Für die Verklebungen der Dämmplatten auf der Wand und die Verklebungen der Platten untereinander empfehlen wir einen zweikomponentigen Bitumenkaltkleber, z.B.  PCI Pecimor DK.

Verbrauch: 	3 bis 4 kg für die Verklebung des Dämmstoffs auf der Wand;

ca. 3 kg für die Verklebung der Platten untereinander;

Lager- und Stoßfugenfugen müssen mit dem Bitumenkaltkleber durchgehend geschlossen sein.

Vorbereitung des Untergrundes

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung.

Lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen.

Betonflächen von Trennmitteln befreien und Mörtelreste

oder vorstehende Betongrate entfernen.

Der anfallende Schutt wird Eigentum des

Auftraggebers und ist fachgerecht zu entsorgen 		______	m²	______	€	______	€

Voranstrich

Voranstrich aus Bitumenemulsion auf die gereinigte

und trockene Wandfläche aufbringen und ablüften lassen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m².

Fabrikat:_________________________			______	m²	______	€	______	€

GLAPOR Schaumglasplatte PG 600

Wärmedämmschicht aus Schaumglas, Typ GLAPOR PG 600,

Herstellungsverfahren nach EN 13167:2012,

Anwendungstyp nach DIN 4108 PW,

ausschließlich aus recyceltem Glas hergestellt.

Hoch druckbelastbar und stauchungsfrei,

Druckfestigkeit im Mittel > 750 kPa;

Druckfestigkeit fremdgüteüberwacht > 600 kPa;

Bemessungswert der Druckfestigkeit  250 kPa;

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:   = 0,056 W/(mk);

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit D = 0,054 W/(mK);

Baustoffklasse A1 DIN EN 13501-1,

Plattenformat 800 x 600 mm,

Dicke: ______ mm,

liefern und mit 2K Kaltbitumen

vollflächig und vollfugig verkleben.

Die Verlegung der Dämmplatten erfolgt in vollflächiger

Bettung in 2K Kaltbitumen und vollflächiger Füllung der

Stoß und Querfugen.

Verbrauch:	ca. 3 - 4 kg für die Verklebung der Dämmplatte;

ca. 3 kg 2K Kaltbitumen für die Verklebung bei mehrlagiger Verlegung;

______	m	______	€	______	€

GLAPOR Schaumglasplatte PG 900.2

Wärmedämmschicht aus Schaumglas, Typ GLAPOR PG 900.2,

Herstellungsverfahren nach EN 13167:2012,

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: PW,

ausschließlich aus recyceltem Glas hergestellt.

Hoch druckbelastbar und stauchungsfrei,

Druckfestigkeit im Mittel > 1000 kPa;

Druckfestigkeit fremdgüteüberwacht > 900 kPa;

Bemessungswert der Druckfestigkeit  333 kPa;

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:   = 0,056 W/(mk);

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit D = 0,054 W/(mK);

Baustoffklasse A1 DIN EN 13501-1,

Plattenformat 800 x 600 mm,

Dicke: ______ mm,

liefern und in 2K Bitumenkaltkleber verlegen.

Die Verlegung der Dämmplatten erfolgt in vollflächiger

Bettung in 2K Bitumenkaltkleber und vollflächiger Füllung der

Stoß und Querfugen durch diagonales Einschieben an

die bereits verlegten Schaumglasplatten.

Verbrauch:	ca. 3 - 4 kg für die Verklebung der Dämmplatte;

ca. 3 kg 2K Kaltbitumen für die Verklebung bei mehrlagiger Verlegung;

______	m	______	€	______	€

GLAPOR Schaumglasplatte PG XXX

Wärmedämmschicht aus Schaumglas, Typ GLAPOR PG XXX,

Herstellungsverfahren nach EN 13167:2012,

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: PW,

ausschließlich aus recyceltem Glas hergestellt.

Hoch druckbelastbar und stauchungsfrei,

Druckfestigkeit im Mittel > …….. kPa;

Druckfestigkeit fremdgüteüberwacht > …….. kPa;

Bemessungswert der Druckfestigkeit  ……..kPa;

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:   = ………. W/(mk);

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit D = ………. W/(mK);

Baustoffklasse A1 DIN EN 13501-1,

Plattenformat …….. x …….. mm,

Dicke: ______ mm,

liefern und in 2K Bitumenkaltkleber verlegen.

Die Verlegung der Dämmplatten erfolgt in vollflächiger

Bettung in 2K Bitumenkaltkleber und vollflächiger Füllung der

Stoß und Querfugen durch diagonales Einschieben an

die bereits verlegten Schaumglasplatten.

Verbrauch:	ca. 3 - 4 kg für die Verklebung der Dämmplatte;

ca. 3 kg 2K Kaltbitumen für die Verklebung bei mehrlagiger Verlegung;

______	m	______	€	______	€

Mehr-/Minderdicken

Mehr-/Minderkosten pro 10 mm Dämmstoffdickenänderung

bei der vorbeschriebenen Wärmedämmung aus

Schaumglas, Typ GLAPOR PG 600/900,			______	m²	______	€	______€

Dehnungsfugen

Dehnungsfugen der Wandfläche ausbilden.

Die Dehnungsfugen der Wandfläche müssen in der vollständigen

Breite übernommen werden.	 				______	m	______	€	______	€

Anschluss an Durchdringungen

Der Anschluss an Durchdringungen in der Wandfläche

muss dampfdicht hergestellt werden.

Bei vorhandenen Durchdringungen wird die Dampf-

dichtigkeit mit den Bitumenkaltkleber hergestellt.

Bei den Nachträglichen Einbau von Durchdringungen

wird die Anschlussfuge mit einer dauerelastischen

Dichtpaste geschlossen (z.B. VIA Prene oder gleichwertig).	______	m²	______	€	______	€

Zellfüllende Beschichtung der Schaumglasplatten

Gereinigte Wandfläche mit dem Bitumenkaltkleber,

z.B. Pecimor DK, zellfüllend abspachteln.

Verbrauch ca. 2,0 bis 2,5 kg/m².				______	m²	______	€	______	€

Oberer und untere Anschlusskehle

Obere- seitliche und untere Anschlussfuge der

Beschichtung durch kehlförmige Abspachtellung

Mit 2K Bitumenkaltkleber herstellen.

Verbrauch ca. 0,5 kg/m.						______	m²	______	€	______	€